Statická lana: vliv vody?

Zkoumání vlivu vody (v kapalném i tuhém skupenství) na pevnost uzlů statických lan vyrobených z polyamidu (typ PA6).

Radek Fáborský (Singing Rock)

Předmluva.

Statická lana (definovaná dle normy EN 1891, Typ A nebo Typ B, norma UIAA 107) se používají při práci ve výškách, speleologii a pro určité aplikace i v horolezectví. Zdánlivě odbočím: Dynamická lana jsou z hlediska textilního inženýrství na velmi vysoké úrovni aktivní bezpečnosti. Tato lana jsou mnohdy v bezpečnostním řetězci až pro případ, stane-li nějaká nehoda, kontrolovaný nebo naopak nepředvídaný pád. Na druhou stranu, statická lana jsou téměř vždy v bezpečnostním řetězci jako primární prostředek dostat se dolů a poté také nahoru. Selžou-li tyto lana, potom např. jeskyňář nemá další cesty ven (zbývá záchranná akce). V případě krizové situace při záchranné akci nebo poruše vybavení hluboko pod zemí, musí jeskyňář s jistotou slepce např. rozvázat zatažený uzel nebo provést další činnosti, kdy kvalita používaného lana může rozhodnout o úspěchu celé akce. Pohlížíme-li na lano (obecně) i z těchto úhlů pohledu, je statické lano minimálně stejně tak exponované jako lano dynamické. Proto bychom měli i výběru a chování statických lan věnovat velkou pozornost. Statické lano ze svého principu  dělá méně „práce“ samo. Není elastické, aby absorbovalo energii, neb kdyby bylo elastické, uživatel by se při stoupání na laně dle postupů jednolanové techniky houpal jako jo-jo, čímž by krom nepříjemného pocitu také namáhal kotevní bod. Pro tyto i další důvody jsme se rozhodli rozpracovat několik studií chování statických lan z nichž první (a presentovaná zde) se týká zkoumání vlivu vody (v kapalném i tuhém skupenství) na statická lana vyrobená z polyamidu (nylon), respektive na chování osmičkových uzlů na těchto lanech. Zaměřili jsme se na uzly ve smyslu známé fráze, že neslabší článek každého lana je jeho uzel. Některé práce na toto téma jsou staré i několik dekád a naším úkolem je, mimo jiné, zjistit jsou-li stále platné či nikoli nebo je doplnit. Velmi nám šlo o to, aby veškeré zkoušky byly maximálně opakovatelné a byl minimalizován jakýkoli prostor pro chybu plynoucí z nesprávné měřící metody nebo přípravy vorků.

Vlastnosti a použití statických lan.

Jak už bylo řečeno výše, statická lana slouží k zachycení osob nad volnou hloubkou a nikoli  pro zachycení pádu z výšky. Nejsou tedy vhodná k horolezectví, s vyjímkou fixního lana a vytahování břemen. I při použití statických lan v jednolanové technice se dá udělat pár chyb.

Mezi osobou a kotvícím bodem by tedy na  statickém laně neměl být žádný průvěs. Proč? Není-li průvěs, osoba se po uklouznutí pouze maximálně zhoupne a kotevní bod je zatížen pouze staticky nebo minimálním rázem. V případě průvěsu mezi osobou a kotevním bodem (do kterého je lano zavázáno uzlem) vyšle osoba vlivem tíhového zrychlení do kotvení a uzlu větší ráz, což je pro jednolanovou techniku statických lan nepřípustné. Statické lano totiž (na rozdíl od dynamického lana) není staveno na absorbování energie pádu. Ano, statická lana se také testují na rázovou sílu. Ale u zkoušky u statických lan padá závaží na 2m dlouhém laně  pouze 0,6 metru, tedy pádový faktor 0,3.  Nikoli pádový faktor cca 1,75 jako u lan dynamických.

Statické chování statických lan nabádá k větší pozornosti při dalším použití. Při slaňování je třeba postupovat dolů plynule, zastavovat v průběhu pozvolna a nezatěžovat tak kotvící bod. O jumarování jsem se již zmínil v Předmluvě.

Rozdělení statických lan.

Před popisem vlastností lan a výsledků testů je nutno se seznámit s označováním statických lan ze strany výrobců. Konzultačním místem pro zjišťování relevantních informací byl německý institut TÜV Mnichov, který se specializuje na Osobní Ochranné Prostředky (dále jen OOP). Popisuji statická lana, jenom pro úplnost informací uvádím, že jejich správný název by měl být nízko-průtažná kernmatel lana (z anglického originálu Low stetch kernmantel rope; kernmatel je nepřekládaný terminus-technikus).

Jediná použitelná směrnice pro posuzování těchto lan umožňuje uvést na trh statická lana Ø8,5 až Ø16,0 testované dle EN 1891 typ A nebo B. Taková lana slouží k zachycení osob nad volnou hloubkou (neslouží pro zachycení pádu z výšky!!). Lana typu A jsou hlavní lana systému a lany typu B jsou lana, která z jakýchkoli důvodů potřebují větší péči než lana typ A (např. mají menší průměr, nižší pevnost nebo kombinaci obojího).

Existuje-li tedy lano, které nemá všechny vlastnosti které předepisuje norma EN 1891 (Typ A nebo B), není možno takovýto textilní výrobek uvést na trh OOP jako lano k zabezpečení osob.

Jeden způsob volený výrobci, je uvést na trh takové nevyhovující lano, certifikované na základě např. EN 564 (norma pro pomocné šňůry). V tom případě je ale výrobek pomocná šňůra, která není vhodná pro zachycení osob. V případě nehody nese plnou odpovědnost za vzniklé škody výrobce, neb nabádal uživatele, aby používal pomocnou šňůru jako OOP lano k zajištění osob. Záleží tedy plně na důvěře uživatele výrobci. Ta důvěra spočívá v tom, že uživatel musí přijmout doporučení výrobce o vhodnosti výrobku (nesplňujícího plně EN 1891 A nebo B) pro zabezpečení osob.

Druhý způsob volený výrobci je požádat certifikační orgán, aby lano, které není schopno splnit všechny články normy EN 1891 typ A nebo B otestoval podle EN 1891 typ A nebo B a na visačku výrobce označí výrobek značkou CE a přidá veškeré hodnoty, které byly naměřeny při testu. Na visačce tedy vše bude vyhovovat až např. na počet pádů. I zde platí, že v případě nehody nese plnou odpovědnost za vzniklé škody výrobce, neb nabádal uživatele, aby používal textilní lano nevyhovující plně EN 1891 jako statické lano k zajištění osob. Záleží, opět jako v prvním případě, plně na důvěře uživatele výrobci.

Případ z praxe: oba dva výše popsané případy nevyhovujících lan se týkají možnosti vyrobit a prodat tenká statická lana pro expediční speleoalpinismus (např. Ø8,0 - Ø8,5mm). Trh taková lana žádá, výrobce se je snaží dodat. Jediný neshodný parametr zůstává vždy počet pádů, neb (zatím) žádné tak tenké lano není schopno přestát 5 pádů faktor 1 s 80kg závažím. Uživatel může postupovat dvěma způsoby:

- Zakoupit lano Ø9mm plně vyhovující EN 1891 Typ B a udělat kompromis ohledně vyšší hmotnosti oproti Ø8,0 nebo Ø8,5mm.

- Zakoupit lano Ø8,0 nebo Ø8,5mm které nevyhovuje EN 1891 Typ B, s akceptováním oné výše zmíněné důvěry ve schopnosti výrobce a také s akceptováním odpovědnosti za budoucí události.

Není to lehká situace. Určitá lidská aktivita (expediční speleo) si žádá ultra lehké statické lano, ale v možnostech dnes použitých materiálů není aby takové lano vydrželo požadovaný počet pádů. V možnostech  existujících norem je řešení pouze jedno, a to vyhovět plně EN 1891.

Řešení pro výrobce jsou ale dvě:

- Navrhnout takovou konstrukci lana minimálního průměru 8,5mm (norma EN 1891 stanoví tento minimální průměr), která vydrží 5 pádu faktor 1 s 80kg závažím (lano Typ B).

- Navrhnout změnu normy EN 1891 a zavést nový typ lana v rámci této normy (např. Typ S = speleo), pro který bude minimálně požadováno pouze např. 2 pády. Ale to se ještě nestalo, takže a) je správně.

Výše uvedená fakta vám snad pomohou lépe se orientovat v dané problematice.

Popis testů.

Při zkoumání níže opisovaných jevů jsme používali následující metody pro měření, přípravu vzorků a statistické vyhodnocování.

  - Použité trhací zařízení
Trhačka interní laboratorní zkušebny Singing Rock. Přesnost odečítané hodnoty pevnosti [kN] +/-0,5%. Rychlost posuvu 2,5mm/sec, konstantní rychlost.

  - Atmosférické podmínky zkušebny: T = 20 +/- 3°C, rH = 55 +/-5%.

  - Teplota vody pro namáčení vzorků: 10 +/-3°C.

  - Doba provedení testu po vytažení z vody nebo z podchlazeného prostředí: max. 2 minuty.

  - Doba trvání jednoto trhu: 4 minuty.

  - Zmrzlé vzorky měly na sobě a v sobě tuhý led i po ukončené zkoušce.

  - Doba namáčení, mrznutí (i s teplotou), případně sušení vzorků je vždy uvedena v každé tabulce výsledků.

  - Testované oka osmičkových uzlů byla natahována přes čep Ø10mm.

  - Rozměry zkoušených uzlů a vzorků: 
vnitřní délka oka 		O1 = 80 +/-10mm
délka těla uzlu 		U1 = 75 +/-5mm.
volná délka mezi uzly 	Lv = 350 +/-30mm.

  - Při zkoušení jednoho druhu lana bylo použito vždy lano ze stejné výrobní série.

  - Referenční vzorek je vždy u každé zkoušky suchý vzorek daného lana.

Výsledky a komentáře.

Dosažené výsledky jsou zobrazeny v následujících tabulkách. Výsledná hodnota kN je vždy průměr tří náměrů (také zobrazeny).

Test A.

| Průměr lana [mm] Typ lana | Název | Druh vzorku | Pevnost v 8 uzlu | Odchylka od referenčního lana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 A | Lano 1 | Suchý | 19,124 19,835 20,145 kN 21,476 | Ref. vzorek |
| 10,5 A | Lano 1 | Mokrý = 80 hod. ve vodě | 16,766 17,134 17,338 kN 18,114 | -13,93 % |
| 10,5 A | Lano 1 | Zmrzlý = 68 hod. ve vodě pak 12 hod v –2,5°C venkovní | 22,285 22,117 22,257 kN 22,370 | +10,48 % |

Test A.

| Průměr lana [mm] Typ lana | Název | Druh vzorku | Pevnost v 8 uzlu] | Odchylka od referenčního lana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 A | Lano 2 | Suchý | 21,691 24,430 22,699 kN 21,975 | Ref. vzorek |
| 10,5 A | Lano 2 | Mokrý = 48 hod. ve vodě | 20,583 19,196 19,919 kN 19,979 | -12,25 % |
| 10,5 A | Lano 2 | Zmrzlý = 36 hod. ve vodě pak 12 hod v –9°C venkovní | 23,804 23,970 24,487 kN 25,687 | +7,88 % |

Komentář k testu A: při zaokrouhlení výsledků se dá říci, že mokré lano sníží svou pevnost v uzlu cca o 10%, naopak u lana zmrzlého dojde k nárůstu pevnosti o cca 10%. K poklesu dochází z důvodu působení vody na polyamid, kdy voda je v roli polárního rozpouštědla, což zvyšuje plasticitu molekul polyamidu a dochází ke ztrátě pevnosti. Voda v tuhém stavu tuto vlastnost nemá, naopak se stává zpevněním struktury lana. Proto nárůst pevnosti u zmrzlých lan.

Zmrzlé vzorky jsou také důkazem následujícího: Před zmrznutím byly vzorky napřed déle namočeny. Předpoklad je tedy, že před uložením do mrazu by také měly cca 10% pokles pevnosti. Důsledkem mrznutí je ale přeměna skupenství vody, a tedy také ukončení jejího působení jako rozpouštědla. Po namočení tedy nedojde k trvalé ztrátě fyzikálně mechanických vlastností, ale jedná se o vratný proces. Časy namočení a mrznutí nejsou stejné u obou vzorků. Tyto rozdíly mohou mít malou měrou vliv na výsledky. Podle mého názoru již nehraje roli, jestli je vzorek ve vodě 12 hodin, nebo 80 hodin. Nemohu to ale s určitostí tvrdit. Cílem těchto testů bylo zjistit obecné chování lan, nikoli porovnávání desetinných čísel.

Test B.

| Průměr lana [mm] Typ lana | Název | Druh vzorku | Pevnost v 8 uzlu | Odchylka od referenčního lana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 A | Lano 1 | Suchý | 21,711 19,689 20,836 kN 21,107 | Ref. vzorek |
| 10,5 A | Lano 1 | Mokrý = 48 hod. ve vodě | 17,909 19,162 18,568 kN 18,634 | -10,89 % |
| 10,5 A | Lano 1 | Zmrzlý = 36 hod. ve vodě pak 12 hod v –11°C venkovní | 24,707 22,408 23,540 kN 23,505 | +12,98 % |

Test B.

| Průměr lana [mm] Typ lana | Název | Druh vzorku | Pevnost v 8 uzlu | Odchylka od referenčního lana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 A | Lano 3 | Suchý | 20,959 22,288 21,476 kN 21,182 | Ref. vzorek |
| 10,5 A | Lano 3 | Mokrý = 48 hod. ve vodě | 19,491 20,305 19,529 kN 18,791 | -9,07 % |
| 10,5 A | Lano 3 | Zmrzlý = 36 hod. ve vodě pak 12 hod v –11°C venkovní | 24,841 23,772 24,628 kN 25,270 | +14,68 % |

Komentář k testu B: test B je principem shodný s testem A, pouze proměnné se u obou vzorků liší od testu A. Opět zhruba 10% pokles a nárůst.

Test C.

| Průměr lana [mm] Typ lana | Název | Druh vzorku | Pevnost v 8 uzlu | Odchylka od referenčního lana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 A | Lano 1 | Suchý | 20,432 20,396 20,631 kN 21,066 | Ref. vzorek |
| 10,5 A | Lano 1 | Sušený = 55 hod. ve vodě pak 14 dní sušený pokojová teplota | 20,227 20,366 20,329 kN 20,394 | -1,46 % |
| 10,5 A | Lano 1 | Sušený = 36 hod. ve vodě pak zmrzlý 18 hod v –10°C venkovní pak sušený 14 dní pokojová teplota | 21,756 18,617 20,726 kN 21,805 | +0,46 % |

Test C.

| Průměr lana [mm] Typ lana | Název | Druh vzorku | Pevnost v 8 uzlu | Odchylka od referenčního lana [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 A | Lano 3 | Suchý | 19,815 19,677 19,968 kN 20,467 | Ref. vzorek |
| 10,5 A | Lano 3 | Sušený = 55 hod. ve vodě pak 14 dní sušený pokojová teplota | 20,466 21,905 21,517 kN 22,179 | +7,66 % |
| 10,5 A | Lano 3 | Sušený = 36 hod. ve vodě pak zmrzlý 18 hod v –10°C venkovní pak sušený 14 dní pokojová teplota | 22,155 20,982 22,001 kN 22,867 | +10,08 % |

Komentář k testu C: u tohoto testu, šlo především o to, prokázat, že pokles nebo nárůst fyzikálně mechanických parametrů po působení tekuté vody, je vratný proces, a tedy nehrozí nebezpečí pro uživatele. Namoknou-li jednou lana, jejich původní vlastnosti nejsou ztraceny, ale pouze dočasně změněny (sníženy). Na laně 1 (test C) se tento předpoklad projevil beze zbytku. Vzniklé malé rozdíly mohou být zatíženy chybou měření. Chápal bych tedy výsledek u lana 1 (test C) za navrácení původních vlastností po vysušení.

Naopak u lana 3 (test C) se lano po působení vody „zlepšilo“ v měřených parametrech. Jenom připomínám, že u testu tohoto mokrého lana byl také zaznamenán téměř 10% pokles pevnosti. Domnívám se, že působením vody se vysrážením vyrovnaly rozdíly v napětí mezi vlákny. Lano také znatelně ztvrdlo. Podstatné ale je, že ani u lana 3 nedošlo ke ztrátě vlastností po konečném vysušení.

Závěr: buďte opatrní, když budete používat mokrá lana, protože taková lana mají nižší pevnost. Jestliže se lana důkladně vysuší měly by se vrátit na úroveň své původní pevnosti.

S dotazy se prosím obracejte na adresu radek@singingrock.cz.